2026年益阳市赫山区卫生纸、纸巾纸

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 12 包/盒（最小销售包装），其中9 包/盒作为检验样品，3 包/盒作为备用样品。

2 检验依据

表 1 纸巾纸产品的检验项目（GB/T 20808-2022《纸巾》）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | D65 亮度 | GB/T 7974-2013 |
|  | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20808-2022 |
|  | 灰分 | GB/T 742-2018 |
|  | 横向吸液高度 | GB/T 461.1-2002 |
|  | 横向抗张强度 | GB/T 24328.3-2020 |
|  | 纵向湿抗张强度 | GB/T 24328.4-2020 |
|  | 柔软度 | GB/T 8942-2016 |
|  | 丙烯酰胺含量 | GB/T 37859-2019 |
|  | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
|  | 尘埃度 | GB/T 1541-2013 |
|  | 交货水分 | GB/T 462-2023 |
|  | 内装量短缺量 | GB/T 20808-2022 |

表 2 本色纸巾纸产品的检验项目（QB/T 4509-2013《本色生活用纸》）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 亮度 | GB/T 7974-2013 |
|  | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 |
|  | 灰分 | GB/T 742-2018 |
|  | 横向吸液高度 | GB/T 461.1-2002 |
|  | 抗张指数 | GB/T 12914-2018 |
|  | 纵向湿抗张强度 | GB/T 12914-2018 |
|  | 柔软度 | GB/T 8942-2016 |
|  | 尘埃度 | GB/T 1541-2013 |
|  | 交货水分 | GB/T 462-2023 |
|  | 净含量（允许短缺量） | JJF 1070-2005 |

表 3 卫生纸的检验项目（GB/T 20808-2022《纸巾》）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 定量 | GB/T 20810-2018 GB/T 24328.5-2009 |
|  | D65 亮度 | GB/T 7974-2013 |
|  | 横向吸液高度（成品层） | GB/T 20810-2018 GB/T 461.1-2002 |
|  | 抗张指数（纵向） | GB/T 20810-2018 GB/T 24328.3-2020 |
|  | 抗张指数（横向） | GB/T 20810-2018 GB/T 24328.3-2020 |
|  | 柔软度（成品层纵横平均） | GB/T 20810-2018 GB/T 8942-2016 |
|  | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 GB/T 27741-2011 |
|  | 灰分 | GB/T 20810-2018 GB/T 742-2018 |
|  | 可分散性 | GB/T 20810-2018 |
|  | 洞眼 | GB/T 20810-2018 |
|  | 尘埃度 | GB/T 20810-2018 GB/T 1541-2013 |
|  | 交货水分 | GB/T 462-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20808-2022 纸巾

QB/T 4509-2013 本色生活用纸

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求

GB/T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。