2026年益阳市赫山区建筑保温材料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表 1。

表 1 各样品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 燃烧性能等级 | 每批次抽样样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模塑聚苯乙烯泡 沫塑料 GB/T 10801.1-2021 | B1 级或 B2 (D)级 | 在同一批次产品中抽取样品不少于至少 30m2，其中至少 15m2 作为检验样品，15m2 作为备用样品。 |
| 2 |  | B2（E）级或 B3 级 | 同一批次产品中抽取样品不少于 10m2，其中至少 5m2 为检验样品，5m2 为备用样品。 |
| 3 | 挤塑聚苯乙烯泡 沫塑料 GB/T 10801.2-2018 GB/T 30595-2014 GB/T 30595-2024 | B1 级或 B2 (D)级 | 在同一批次产品中抽取样品不少于至少 30m2，其中至少 15m2 作为检验样品，15m2 作为备用样品。 |
| 4 |  | B2（E）级或 B3 级 | 同一批次产品中抽取样品不少于 10m2，其中至少 5m2 为检验样品，5m2 为备用样品。 |
| 5 | 岩棉板 GB/T 19686-2015 GB/T 25975-2018 | A（A1）级 | 同一批次产品中抽取样品不少于 6m2，其中至少有 3m2 作为检验样品，3m2 作为备用样品。 |
| 6 |  | A（A2）级 | 同一批次产品中抽取样品不少于 30m2，其中至少有 15m2 作为检验样品，15m2 作为备用样品。 |
| 7 | 其他绝热产品 | A（A2）级、B1 级或B2 (D)级 | 在同一批次产品中抽取样品不少于至少 30m2，其中至少 15m2 作为检验样品，15m2 作为备用样品。 |
| 8 |  | A（A1）级、B2（E）级或 B3 级 | 同一批次产品中抽取样品不少于 10m2，其中至少 5m2 为检验样品，5m2 为备用样品。 |

2 检验依据

表 2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)（GB/T 10801.2-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 10801.2-2018 GB/T 8810-2005 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.2-2018 GB/T 8811-2008 |
| 4 | 导热系数（平均温度 25℃) | GB/T 10801.2-2018 GB/T 10294-2008 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表 3 挤塑聚苯板（XPS）（GB/T 30595-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 30595-2014 GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 尺寸稳定性(70℃±2℃,48h) | GB/T 30595-2014 |
| 3 | 导热系数（25℃) | GB/T 30595-2014 GB/T 10801.2-2018 |
| 4 | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 |

表 4 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）（GB/T 30595-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 30595-2024 GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 尺寸稳定性(70℃±2℃,48h) | GB/T 30595-2024 GB/T 8811-2008 |
| 3 | 导热系数（25℃) | GB/T 30595-2024 GB/T 10801.2-2018 |
| 4 | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 |

表 5 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）（GB/T 10801.1-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8811-2008 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8810-2005 |
| 4 | 导热系数（平均温度 25℃) | GB/T 10801.1-2021 GB/T 10294-2008 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表 6 建筑用岩棉绝热板（GB/T 19686-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 酸度系数 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 导热系数（平均温度 25℃) | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 5 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |
| 7 | 短期吸水量 | GB/T 30805-2014 |
| 8 | 压缩强度 | GB/T 19686-2015 GB/T 13480-2014 |
| 9 | 水萃取液 pH 值 | GB/T 19686-2015 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB/T 32379-2015 |
| 11 | 点载荷 | GB/T 19686-2015 GB/T 30802-2014 |

表 7 建筑外墙外保温用岩棉制品（GB/T 25975-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 酸度系数 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 5 | 导热系数（平均温度 25℃) | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 6 | 压缩强度 | GB/T 25975-2018 GB/T 13480-2014 |
| 7 | 垂直于表面的抗拉强度 | GB/T 25975-2018 GB/T 30804-2014 |
| 8 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表 8 柔性泡沫橡塑绝热制品（GB/T 17794-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 17794-2021 GB/T 6343-2009 |
| 2 | 真空体积吸水率 | GB/T 17794-2021 |
| 3 | 导热系数(平均温度 25℃) | GB/T 10294-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表 9 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（GB/T 21558-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯密度 | GB/T 21558-2008 GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度或 10%形变时的压缩应力 | GB/T 21558-2008 GB/T 8813-2020 |
| 3 | 初期导热系数(23℃、28d) | GB/T 21558-2008 GB/T 10294-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表 10 泡沫玻璃绝热制品（JC/T 647-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 5486-2008 |
| 2 | 抗压强度 | JC/T 647-2014 |
| 3 | 抗折强度 | JC/T 647-2014 |
| 4 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 29906-2013 |
| 5 | 导热系数(平均温度 25℃) | GB/T 10294-2008 |
| 6 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 7 | 吸水量 | JC/T 647-2014 |
| 8 | 耐碱性 | JC/T 647-2014 |
| 9 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表 11 绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）（GB/T 20974-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 弯曲断裂力 | GB/T 8812.1-2007 |
| 3 | 垂直于板面的拉伸强度 | GB/T 29906-2013 |
| 4 | 压缩蠕变 | GB/T 15048-1994 |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 6 | 体积吸水率 | GB/T 8810-2005 |
| 7 | 导热系数(平均温度 25℃) | GB/T 10294-2008 |
| 8 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表 12 建筑用金属面绝热夹芯板（GB/T 23932-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 23932-2009 GB/T 13475-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595-2024 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 19686-2015 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 17794-2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 21558-2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

JC/T 647-2014 泡沫玻璃绝热制品

GB/T 20974-2014 用硬质酚醛泡沫制品（PF）

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。